- 航空抗燃磷酸酯液压油（试行）

# 1. 目的

本技术标准规定（CTSO）适用于为航空抗燃磷酸酯液压油（简称液压油）申请技术标准规定项目批准书（CTSOA）的制造人。本CTSO规定了液压油为获得批准和使用适用的CTSO标记进行标识所必须满足的最低性能标准。

# 2. 适用范围

本CTSO适用于自其生效之日起提交的申请。按本CTSO批准的液压油，其设计大改应按CCAR-21要求重新申请CTSOA。

# 3. 要求

a．组成要求

液压油应以磷酸酯类化合物为基础油，并与添加剂调合组成。

液压油所有化学成分应符合国家有关环保、毒理、安全相关的法律、法规的要求，应建立材料安全数据清单（MSDS）或者相关文件。

b. 分类要求

液压油可分为IV型油和V型油，IV型油分为IV型1类和IV型2类，V型油可分为V型A级和V型B级。

c. 性能要求

（1）型式检验

新申请的液压油应按本CTSO或SAE AS1241D要求进行型式检验，包括理化性能、应用性能以及台架试验，结果应满足附录1要求

（i）理化性能试验：外观、颜色、运动黏度（-53.9℃、37.8℃、98.9℃和126.7℃）、化学污染物（氯、钙、钠、钾、硫）、水含量、酸值、密度（25℃）、电导率（20℃）、倾点、开口闪点、燃点、自燃点、热膨胀系数（25~99℃）、毒性、抗腐蚀添加剂含量、泡沫特性、颗粒污染物等项目。

（ii）应用性能试验：歧管试验、高压喷雾点火试验、灯芯点火试验、体积弹性模量、水解稳定性、热稳定性、与其他材料相容性（获批准的液压油、溶剂、涂层、弹性体）、高温金属稳定性、四球磨损试验等项目。

（iii）台架试验包括：流体性能试验（泵试验）应完成试验前液压泵性能测试、500小时高温循环试验、取样检测、试验后液压泵性能测试以及泵拆卸检查等工作，分析试验前后流体性能变化、泵性能变化以及液压组件磨损腐蚀沉积情况。流量控制阀寿命试验（耐腐蚀试验）应完成控制阀校准、200小时高温循环、加氯后300小时高温循环以及取样检测等工作，分析试验前后控制阀泄漏情况和液压组件磨损腐蚀沉积情况。

（2）质量控制检验

通过型式检验后的液压油进行批次生产时，每批次应完成质量控制检验，包括氯化学污染含量、密度（25℃）、酸值、水含量、自燃点、开口闪点、颗粒污染物等项目，结果应满足附录2要求。

d. 其他要求

局方要求的其他试验项目。

e. 检验机构

所有的试验均应在局方认可的检验机构进行。

# 4. 标记

a. 液压油的产品质量合格证及其他相关文件至少应标注以下内容，但不仅限于：

（1）产品名称、牌号和级别；

（2）局方批准的CTSOA证书号以及对应的CTSO标准号；

（3）生产单位名称和地址；

（4）批次号；

（5）生产日期有效期；

b. 液压油的产品质量合格证可参考附录3所示。

# 5. 资料要求

申请人应提交相关技术资料以支持设计和生产批准，包括：

a. CCAR-21中有关申请CTSOA的资料：

b. 涉及的CTSO以及相关标准或规范；

c. 原材料的情况说明；

d. 生产有关技术资料；

e. 产品的材料安全数据清单（MSDS）；

f. 局方要求的其他材料；

# 6. 应用说明

取得CTSOA的航空抗燃磷酸酯液压油，只有得到相应的装机批准，才能安装到航空器上使用。装机批准的表现形式可以是将该液压油牌号和标准列入材料消耗清单或服务通告等技术文件。

# 7. 引用文件

- GB标准可从以下地址订购：

中国标准出版社，北京复兴门外三里河北街 16 号，010-68523946。

- GJB标准可从以下地址订购：

国防科工委军标出版发行部，北京东外京顺路7号。

- SAE文件可从以下地址订购：

Society of Automotive Engineers, Inc. 400 Commonwealth Drive, WARRENDALE, PA 15096-001, USA

也可通过网站www.sae.org订购副本。

d. ASTM标准可从下列地址订购：

American Society for Testing Materials, 100 Barr Harbor Drive, P. O. Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959。

也可通过网站www.astm.org订购副本。

附录1 型式检验要求

航空抗燃磷酸酯液压油型式检验要求

| 分析项目 |  |  | 指标要求 |  |  | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | IV型1类 | IV型2类 | V型 |  |
| 运动黏度, mm2/s | -53.9 ℃ |  | 2000 max | 3500 max | 2600 max | ASTM D445 GB/T 265 |
|  | 37.8 ℃ |  | 9.0~12.5 |  |  |  |
|  | 98.9 ℃ |  | 3.0~4.0 |  |  |  |
|  | 126.7 ℃ |  | —— | —— | 1.5 min |  |
| 化学污染含量, mg/kg | 氯 |  | 50 max |  |  | SH/T 0929* ASTM D5185 ASTM D7536 ASTM D7751 |
|  | 钙 |  | 10 max |  |  |  |
|  | 钠 |  | 10 max |  |  |  |
|  | 钾 |  | 10 max |  |  |  |
|  | 硫 |  | 150 max |  |  |  |
| 水含量, wt% |  |  | 0.20 max |  |  | ASTM D6304 GB/T 11133 |
| 密度, g/mL | 25.0 ℃ |  | 1.020 max | 1.021~1.066 | 1.020 max | ASTM D4052* ASTM D1217 GB/T 1884 SH/T 0604 |
| 酸值, mg KOH/g |  |  | 0.1 max |  |  | ASTM D974* ASTM D664 GB/T 4945 GB/T 7304 |
| 电导率, μS/cm | 20.0 ℃ |  | 0.2 min |  |  | ASTM D2624 |
| 倾点, ℃ |  |  | -62.0 max |  |  | ASTM D97 GB/T 3535 |
| 闪点(开口), ℃ |  |  | 160.0 min |  | 154.0 min | ASTM D92 GB/T 3536 |
| 燃点, ℃ |  |  | 177.0 min |  |  | ASTM D92 GB/T 3536 |
| 自燃点, ℃ |  |  | 399.0 min |  |  | ASTM D2155* ASTM E659 GB/T 21860 |
| 歧管试验 |  |  | Km≥10 |  |  | SAE AS 1241 4.1.1 |
| 高压喷雾点火试验 |  |  | Kn≥10 |  |  | SAE AS 1241 4.1.2 |
| 灯芯点火试验 |  |  | 25个循环 |  |  | SAE AS 1241 4.1.3 |
| 颜色 |  |  | 当白色的光通过直径约为25mm的液体柱时，液体呈清澈蓝色至紫色 |  |  |  |
| 外观 |  |  | 透明液体，无分层或分离 |  |  |  |
| 体积模量, kPa | 38.0 ℃ |  | 1447900 min |  |  | SAE AS 1241 4.2 |
| 热膨胀系数, mL/mL ℃ | 25~99 ℃ |  | 1.8×10-3 max |  |  | ASTM D4052* ASTM D1217 GB/T 1884 SH/T 0604 |
| 毒性 |  |  | 最低刺激性，低致敏性 |  |  | SAE AS 1241 4.10 |
| 水解安定性 （0.8 wt%±0.05 wt%水含量，82 ℃±1 ℃，168小时） |  |  |  |  |  | SAE AS 1241 4.3 |
| 金属质量变化, mg/cm2 | 钢 |  | ±0.1 max |  |  |  |
|  | 镀镉钢 |  | ±0.4 max |  |  |  |
|  | 铝 |  | ±0.1 max |  |  |  |
|  | 镁 |  | ±0.2 max |  |  |  |
|  | 钛 |  | ±0.1 max |  |  |  |
|  | 铜 |  | ±0.4 max |  |  |  |
|  | 银 |  | ±0.2 max |  |  |  |
| 液压油性能变化 | 酸值变化, mg KOH/g |  | ±0.3 max |  |  |  |
|  | 38℃黏度变化, cSt |  | ±3.0 max |  |  |  |
|  | 99℃黏度变化, cSt |  | ±1.0 max |  |  |  |
|  | 试验前、后含水量百分比 |  | 记录 |  |  |  |
| 热稳定性 （121 ℃±1 ℃，168小时） |  |  |  |  |  | SAE AS 1241 4.4 |
| 金属质量变化, mg/cm2 | 钢 |  | ±0.3 max |  |  |  |
|  | 镀镉钢 |  | ±0.3 max |  |  |  |
|  | 铝 |  | ±0.2 max |  |  |  |
|  | 镁 |  | ±0.5 max |  |  |  |
|  | 钛 |  | ±0.6 max |  |  |  |
|  | 铜 |  | ±0.5 max |  |  |  |
|  | 银 |  | ±0.3 max |  |  |  |
| 液压油性能变化 | 酸值变化, mg KOH/g |  | ±0.1 max |  |  |  |
|  | 38℃黏度变化, cSt |  | ±1.0 max |  |  |  |
|  | 99℃黏度变化, cSt |  | ±0.3 max |  |  |  |
|  | 试验前、后含水量百分比 |  | 记录 |  |  |  |
| 与其他材料的相容性 |  |  |  |  |  | SAE AS 1241 4.5 |
| 与其他已批准的液压油的相容性（体积比25/75，50/50，75/25进行混合） | 室温静置48小时 |  | 在整个试验过程中，无分离、沉淀、混浊或显著变化发生。每一种混合油的颜色必须在蓝色到紫色之间，允许出现颜色变化 |  |  | SAE AS 1241 4.5.1 |
|  | 一半混合油加热至121℃±3℃，另一半降温至-54℃±3℃放置168h±2小时后，室温静置48小时 |  |  |  |  |  |
| 与溶剂的相容性（与清洗溶剂按体积比25/75，50/50，75/25混合） |  |  | 混合后无分离、沉淀、混浊或显著变化发生。混合后至少24h内无沉淀、混浊产生或发生反应。每一种混合物的颜色为原液压油稀释后的颜色 |  |  | SAE AS 1241 4.5.2 |
| 与涂料的相容性 （有涂层的铝板在室温下浸泡于液体内30天，并进行铅笔硬度试验） |  |  | 观察是否软化或油漆变质。 要求测试板软化程度不超过两个级别，最终铅笔硬度试验至少为B级 |  |  | SAE AS 1241 4.5.3 |
| 与弹性体的相容性 |  |  | 符合NAS 1613中所有液压油相容性试验要求 |  |  | SAE AS 1241 4.5.4 |
| 高温金属稳定性 |  |  |  |  |  | SAE AS 1241 4.6 |
| 钛合金 | 质量变化，mg/cm2 |  | 150 max |  |  |  |
|  | 渗入氢，ppm |  | 850 max |  |  |  |
| 不锈钢 | 质量变化，mg/cm2 |  | 15 max |  |  |  |
| 四球磨损试验，磨痕直径, mm | 载荷4 kg |  | 0.45 max |  |  | ASTM D4172 SH/T 0189 |
|  | 载荷10 kg |  | 0.50 max |  |  |  |
|  | 载荷40 kg |  | 0.55~0.85 |  |  |  |
| 泡沫特性 |  |  |  |  |  | ASTM D892 GB/T 12579 |
| 吹气5分钟后泡沫体积, mL | 24℃ |  | 250 max |  |  |  |
|  | 93℃ |  | 150 max |  |  |  |
|  | 93℃试验后再降至24℃ |  | 450 max |  |  |  |
| 泡沫完全消散时间, s | 24℃ |  | 100 max |  |  |  |
|  | 93℃ |  | 50 max |  |  |  |
|  | 93℃试验后再降至24℃ |  | 250 max |  |  |  |
| 抗腐蚀添加剂含量 |  |  | 记录 |  |  |  |
| 颗粒污染物, 级 |  |  | 不高于7级 |  |  | SAE AS 4059* ASTM D7647 ISO 11500 GB/T 37163 GJB 420 |
| 流体性能试验（泵试验） |  |  |  |  |  | SAE AS 1241 4.8 |
| 试验前后泵性能变化情况 |  |  | 通过液压泵ATP测试 |  |  |  |
| 试验前后液压油性能变化 | 酸值变化，mg KOH/g |  | ±0.10 max |  |  |  |
|  | 38℃黏度，cSt |  | 6.0 min |  |  |  |
|  | 99℃黏度，cSt |  | 2.0 min |  |  |  |
|  | 四球磨损试验 |  | 记录 |  |  |  |
| 试验后液压组件磨损腐蚀沉积情况 |  |  | 液压组件无异常磨损、腐蚀、沉积 |  |  |  |
| 流量控制阀寿命试验（耐腐蚀试验） |  |  |  |  |  | SAE AS 1241 4.9 |
| 试验前后控制阀泄漏情况 |  | 最后300小时阀内泄漏量增大，mL/min | 200 max |  |  |  |
|  |  | 最后50小时阀内泄漏量增大速率，mL/min/h | 0.5 max |  |  |  |
| 液压组件磨损腐蚀沉积情况 |  |  | 液压组件无异常磨损、腐蚀、沉积 |  |  |  |
| 注： 如有争议时请以带星号方法作为仲裁方法。 |  |  |  |  |  |  |

附录2 质量控制检验要求

航空抗燃磷酸酯液压油质量控制检验要求

| 分析项目 |  | 指标要求 |  |  | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IV型1类 | IV型2类 | V型 |  |
| 运动黏度, mm2/s | 38 ℃ | 9.0~12.5 |  |  | ASTM D445 GB/T 265 |
|  | 99 ℃ | 3.0~4.0 |  |  |  |
| 氯化学污染含量, mg/kg |  | 50 max |  |  | SH/T 0929* ASTM D5185 ASTM D7536 ASTM D7751 |
| 水含量, wt% |  | 0.20 max |  |  | ASTM D6304 GB/T 11133 |
| 密度, g/mL | 25.0 ℃ | 1.020 max | 1.021~1.066 | 1.020 max | ASTM D4052* ASTM D1217 GB/T 1884 SH/T 0604 |
| 酸值, mg KOH/g |  | 0.1 max |  |  | ASTM D974* ASTM D664 GB/T 4945 GB/T 7304 |
| 水含量, wt% |  | ≤0.2 |  |  | ASTM D6304 GB/T 11133 |
| 自燃点, ℃ |  | ≥399 |  |  | ASTM D2155* ASTM E659 GB/T 21860 |
| 闪点(开口), ℃ |  | ≥160 |  | ≥154 | ASTM D92 GB/T 3536 |
| 颗粒污染物 | 20.0 ℃ | ≤7级 |  |  | SAE AS 4059* ASTM D7647 ISO 11500 GB/T 37163 GJB 420 |
| 注： 如有争议时请以带星号方法为仲裁方法。 |  |  |  |  |  |

附录3 质量合格证

航空抗燃磷酸酯液压油

产品质量合格证（示例）

| 产品名称、牌号和级别： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CTSOA证书号： CTSO标准号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产单位名称和地址： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批次号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产日期： 有效期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析项目 |  | 指标要求 |  |  |  | 检测结果 | 测试方法 |  |
|  |  | IV型 1类 | IV型 2类 |  | V型 |  |  |  |
| 运动黏度, mm2/s | 38℃ | 9.0~12.5 |  |  |  |  | ASTM D445, GB/T 265 |  |
|  | 99℃ | 3.0~4.0 |  |  |  |  |  |  |
| 氯化学污染含量, mg/kg |  | ≤50 |  |  |  |  | SH/T 0929* ASTM D7536, ASTM D7751 |  |
| 密度（25℃）, g/mL |  | 1.020 max | 1.021~1.066 |  | 1.020 max |  | ASTM D4052*, ASTM D1217 GB/T 1884, SH/T 0604 |  |
| 酸值, mg KOH/g |  | ≤0.1 |  |  |  |  | ASTM D974*, ASTM D664 GB/T 4945, GB/T 7304 |  |
| 水含量, wt% |  | ≤0.2 |  |  |  |  | ASTM D6304, GB/T 11133 |  |
| 自燃点, ℃ |  | ≥399 |  |  |  |  | ASTM D2155* ASTM E659, GB/T 21860 |  |
| 闪点(开口), ℃ |  | ≥160 |  |  | ≥154 |  | ASTM D92, GB/T 3536 |  |
| 颗粒污染物 |  | ≤7级 |  |  |  |  | SAE AS 4059*, ASTM D7647 ISO 11500, GB/T 37163, GJB 420 |  |
| 注： 如有争议时请以带星号方法为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： |  |  |  | 检验员： 审核员： |  |  |  | 批准人： |